## Slide 1
Chapitre 1: Mécanismes physiques de déformation et de rupture

## Slide 2
1/ Classe des matériaux
Les matériaux de structure peuvent être regroupés en quatre grandes catégories, en fonction du type de liaisons entre les atomes, dont les principales propriétés peuvent être résumées comme suit :
a/ Les métaux
Ce sont les matériaux les plus couramment utilisés pour les applications structurales, principalement composés de métaux ferreux (90% de ferreux, les métaux non-ferreux étant des alliages d'Al, Cu, Ni et Ti). Ils présentent une grande capacité de déformation permanente (ductilité), ce qui permet de réaliser des opérations de mise en forme par déformation plastique (emboutissage, forge, estampage…) ou d'assemblage par

## Slide 3
déformation plastique (rivetage, soudage…), et leur confère une excellente résistance à la rupture en service. De plus, les matériaux métalliques sont denses et offrent de bonnes propriétés de conductivité thermique et électrique.
b/ Les céramiques
Il s'agit des matériaux les plus anciens et les plus fréquemment utilisés en génie civil (pierre, brique, verre…). Ils peuvent généralement être mis en œuvre sous forme pâteuse (comme le béton), et ne deviennent fragiles qu'après durcissement. Ces matériaux sont résistants à l'abrasion, mais sensibles aux chocs. Moins denses que les métaux, ils sont isolants thermiquement et électriquement, et sont généralement poreux et fragiles.

## Slide 4
C/ Les polymères
Ces matériaux sont récents par rapport aux matériaux de synthèse, bien qu'il existe également de nombreux polymères naturels, comme les fibres végétales. Ce sont de grandes macromolécules organiques, telles que le polyéthylène (C2H4)n, où le nombre de monomères (n) varie entre 100 et 1000, et la masse molaire (M) est comprise entre 100 et 103 kg/mol. Les matières plastiques présentent l'avantage de pouvoir être mises en forme par déformation plastique ou injection à l'état liquide. Elles peuvent être thermoplastiques (recyclables et ductiles, comme les métaux) ou thermodurcissables. En général, elles sont de mauvais conducteurs thermiques et électriques et possèdent une faible densité.

## Slide 5
d/ Les composites
Il s'agit de combinaisons hétérogènes de matériaux provenant de ces trois familles, dont la structure est spécifiquement conçue en fonction de l'application (comme le béton armé, le composite carbone-époxy, le composite aluminium-SiC, etc.).
2/ Mécanismes physiques de déformation
a/ Déformation élastique
Les déformations élastiques sont importantes pour la résistance et la stabilité des matériaux, car elles permettent aux matériaux de récupérer leur forme et leur position initiales après une sollicitation extérieure. Cependant, si la sollicitation dépasse un certain seuil, les déformations élastiques peuvent se transformer en déformations plastiques, qui sont irréversibles et peuvent entraîner des changements permanents
dans la structure cristalline.

## Slide 6
b/ Déformations permanentes
Les déformations permanentes, également appelées déformations plastiques ou viscoplastiques, sont des changements géométriques qui se produisent au niveau cristallin en réponse à une sollicitation extérieure. Contrairement aux déformations élastiques, les déformations permanentes sont irréversibles et ne peuvent pas être corrigées en cessant la sollicitation externe.
Les déformations permanentes sont importantes pour la déformation plastique des matériaux, car elles permettent aux matériaux de se déformer de manière permanente
sans se rompre. Cependant, les déformations permanentes peuvent également affecter
les propriétés mécaniques et physiques des matériaux, notamment la résistance, la
ductilité et la conductivité.

## Slide 7
C/ Déformation des polycristaux
Pour bien comprendre les hypothèses de base sur lesquelles repose la modélisation, examinons de façon schématique la succession des mécanismes impliqués dans la déformation d'un polycristal soumis à une contrainte extérieure unidimensionnelle croissante puis décroissante.
Déformation d'un polycristal.

## Slide 8
3/ Mécanisme physique de rupture
Les déformations élastiques et permanentes, qui se manifestent respectivement au niveau des atomes et des plans cristallins, assurent la cohésion de la matière. En revanche, la rupture correspond à la dégradation de cette cohésion, générant des discontinuités superficielles ou volumiques dans la matière. Ce phénomène se produit à une échelle plus grande, celle des cristaux, où l’on observe des microfissures ou des cavités dont les dimensions varient de quelques microns à des fractions de millimètre, des macrofissures de l'ordre du millimètre, et des fissures affectant les structures mécaniques, mesurables en centimètres ou décimètres. Les deux principaux mécanismes de rupture locale,

## Slide 9
a/ Rupture fragile
La rupture fragile par clivage se produit lorsque le matériau est soumis à une contrainte qui dépasse la contrainte de clivage du matériau. Les liaisons atomiques le long d'un plan de clivage sont tellement faibles qu'une petite augmentation de la contrainte peut provoquer la rupture. La rupture se produit alors brutalement, sans déformation plastique significative, et la fissure qui se forme suit le plan de clivage.

## Slide 10
b/ Rupture ductile
La rupture ductile est le résultat de l'instabilité des très grandes déformations locales qui se produisent au voisinage des défauts cristallins dans un matériau. Selon la densité et la nature de ces défauts, la déformation macroscopique globale peut être importante ou non. Par conséquent, un matériau présentant des faciès de rupture ductile peut présenter un comportement global ductile ou fragile.

## Slide 11
4/ Métaux et alliages
Mécanismes physiques de déformation
 Déformation élastique :
Dans une déformation élastique pure, la configuration initiale des atomes est retrouvée après cessation de la sollicitation
 Dilatation thermique :
une augmentation de température dilate le réseau cristallin. Cela se traduit par une déformation ou dilatation thermique sans effort mécanique appliqué. un retour à la température initiale (de référence) annule cette dilatation thermique.

## Slide 12
 Déformation permanente :
Dans les matériaux métalliques, les deux mécanismes : maclage et glissement, constituent des déformations hétérogènes à l’échelle du cristal mais que l’on considérera comme homogène à l’échelle macroscopique.
Mécanismes physiques de rupture
 Rupture fragile
 Rupture ductile