TD2 Chimie physique de silicates

17/11/2025

Exercice 1

On désigne le coefficient de dilatation thermique par , pour le calculer on donne la formule α=α1P1+α2P2+…+αnPn=αiPi , où pi est le % molaire de chaque oxyde, i représente un facteur propre à chaque oxyde (voir le tableau).

| Oxydes | Matériau I (% en poids) | Matériau II (% en poids) | Masse molaire (g) | i.10-7 °C-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 Al2O3 B2O3 K2O Na2O PbO CaO ZnO | 55 10 10 2 4 10 8 1 | 40 / / 5 15 20 20 / | 60,08 101,96 69,61 94,19 61,98 223,20 56,08 81,38 | 0,05 -0,30 0,50 4,65 3,95 1,90 1,30 0,50 |

- Comparer les deux  avec celui d’une Alumine (Al2O3) pure.

- Calculer les longueurs finales pour les trois (03) types de matériaux dans l’intervalle [20 et 400 °C] en partant d’une longueur initiale L0=50 cm.

- Qu’est-ce que vous remarquez pour l’alumine pure ? pourquoi ?

Exercice 2

On donne l’intensité de champ zd2 , où z est la valence du cation et d est la distance entre cation et anion.

| Oxydes | zd2 | Oxydes | zd2 | Oxydes | zd2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2O Na2O LiO2 BaO SrO2 CaO PbO CdO La2O3 MgO | 0,13 0,17 0,23 0,24 0,27 0,33 0,34 0,44 0,44 0,45 | MnO FeO CoO NiO ZnO ThO2 ZrO2 CeO | 0,48 0,52 0,53 0,55 0,59 0,64 0,78 0,83 | Al2O3 B2O Cr2O3 TiO2 B2O3 SiO2 V2O5 P2O5 As2O3 | 0,84 0,87 0,95 1,25 1,45 1,57 1,85 2,08 2,15 |

On sait que dans le système binaire, la différence entre les valeurs zd2 doit dépasser 0,3 pour qu’une réaction aura lieu. Si on porte à la fusion les mélanges suivants :

1) 50% SiO2 25% LiO2 25% PbO

2) 40% SiO2 40% P2O5 20% Na2O

3) 50% SiO2 25%K2O 25% Na2O

- Quel est le système qui se forme en proportion majoritaire dans chaque mélange ?

- Quel sera le type de fusion qui se forme en quantité minoritaire ? pourquoi ?

D’après les données du tableau

- Quelles sont les conditions de formation d’un composé à fusion incongruente ?

- Donner un exemple d’un composé (système) à fusion incongruente.

- Donner un exemple d’un composé (système) à fusion congruente.

Exercice 3

Le tétraèdre (SiO4)4 - est le motif élémentaire commun à tous les cristaux de silicates et à la silice. La classification est basée sur les liaisons possibles entre polyèdres ou entre polyèdres et cations assurant la neutralité et la cohésion.

La mise en commun d'un nombre variable d'Oxygène entre tétraèdres voisins fait distinguer :

| Schéma de l’assemblage | Nb d’O communs | Description | Formule (sans cation) | Nom | Exemples |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document 1 | ? | Tétraèdres isolés | ? | Nésosilicates | ? |
| Document 2 | ? | Chaînes simples | ? | Inosilicates | ? |
| Document 3 | 2 ou 3 | Chaines doubles | (Si4O11)6- | ? | Amphiboles |
| Document 4 | 3 | Couches | (Si4O10)4- | phyllosilicates | ? |
| Document 5 | ? | Charpentes | (AlSi3O8)- ? | Tectosilicates ? | Quartz, feldspaths |

N. B. Al3+ peut remplacer Si4+ au sein du tétraèdre (dimensions voisines), exemple : feldspaths

Etudier le tableau ci-dessus et les schémas ci-dessous afin de mettre en relation informations et schématisations puis :

1- Remplir les cases libres du tableau.

2- Numéroter de 1 à 5 les Documents ci-dessous illustrant les associations des tétraèdres des différents minéraux.

3- Entourer sur les schémas, le secteur pris en compte pour établir la formule chimique du tableau.

Responsable du module : Chimie physique de silicates

Dr. Kamel Atamnia